超薄带产品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品系列** | **执行标准** | **牌 号** | **宽度规格，mm** | **厚度规格，mm** |
| 结构钢 | GB/T 3274  T/SSEA 0030 | Q235B | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| GB/T 3274  T/SSEA 0031 | Q355B/HR355 |
| JIS G3132 | SPHT1 | 1150-1580 | 0.7-1.9 |
| SPHT2 |
| 集装箱板 | JIS G3125 | SPA-H | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高碳钢 | GB/T 711 | 45  50 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高强钢 | GB/T 3274  T/SSEA 0031 | Q420-Q690/HR500-HR780 | 1150-1580 | 0.9-1.9 |